## Slide 1: Тема: Режим газовой сварки
Профессия 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
ПМ.05 Газовая сварка (наплавка)
МДК 05.01 Технология газовой сварки (наплавки)
Преподаватель: Липнягова Елена Михайловна
Министерство образования Красноярского края
краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»

## Slide 2: Лист самоконтроля
Максимальное количество баллов – 32 балла
«5» - если вы набрали 26 - 32 баллов
«4» - если вы набрали 20-25 баллов
«3» - если вы набрали 10-19 баллов
«2» – если вы набрали меньше 10 баллов
№ п/п | Этапы урока | Количество баллов |  |  | 
 |  | 1 бригада | 2 бригада | 3 бригада | 4 бригада
1 | Перечислите оборудование поста для газовой сварки -макс. 12 баллов |  |  |  | 
2 | Дайте характеристику основным способам газовой сварки -макс.3 балла) |  |  |  | 
3 | Расшифровать марки сварочной проволоки - макс. 4 баллов |  |  |  | 
4 | Виды газового пламени (контрольные задания – электронный учебник) - макс. 2 балла |  |  |  | 
5 | Назовите виды дефектов, которые образуются при нарушении режима сварки -макс. 4 балла) |  |  |  | 
6 | Защита проекта «Изготовление конструкции «Арка»» - макс. 5 баллов |  |  |  | 
7 | Составление интеллект – карты макс. 2 балла |  |  |  | 

## Slide 3: Оборудование поста газовой сварки

## Slide 4: Оборудование поста газовой сварки
Ацетиленовый генератор
Кислородный баллон
Ацетиленовый баллон
Пропановый баллон
Инжекторная горелка
Безинжекторная горелка
Ацетиленовый редуктор
Пропановый редуктор
Кислородный редуктор
Рукав для горючих газов
Кислородный рукав
Рукав для горючих жидкостей

## Slide 5
Способы газовой сварки

## Slide 6: Способы газовой сварки
Правый способ
Слева направо
Толщина больше 3 мм
Левый способ
Справа налево
Толщина до 3 мм

## Slide 7: Расшифровка марок сварочной проволоки
1.2Св- 08АА - углеродистая
1.2 - диаметр сварочной проволоки
Св – сварочная
0,08% содержание углерода
АА - особовысококачественная.
2Св- 08А - углеродистая
2 - диаметр сварочной проволоки
Св – сварочная
0,08% содержание углерода
А - высококачественная.
2.5Св- 08ГАА - углеродистая
2.5 - диаметр сварочной проволоки
Св – сварочная
0,08% содержание углерода
Г - содержание марганец до 1 %
АА - особовысококачественная
1.5 Св- 08 - углеродистая
1.5 - диаметр сварочной проволоки
Св – сварочная
0,08% содержание углерода

## Slide 8: Виды сварочного пламени

## Slide 9: Дефекты сварных швов

## Slide 10: Дефекты сварных швов
Подрез
Поры
Непровар
Наплыв

## Slide 11
Режимом сварки называют совокупность параметров, влияющих на получение качественного сварного шва
Параметры режима газовой сварки:
-марка и диаметр присадочного материала
- мощность сварочного пламени
- вид сварочного пламени -положение мундштука горелки

## Slide 12: Примеры конструкций «Арка»

## Slide 13: Критерии оценки проекта
1.Выбор внешнего вида арки для проекта
2. Марки и диаметра присадочной проволоки
3. Мощности сварочного пламени
4. Вида сварочного пламени
5. Положение мундштука горелки
6. Защита проекта
Оценка
«5» - если вы правильно ответили на все вопросы (
6 баллов)
«4» - если вы правильно ответили с 1по 4 ( 4 балла)
«3» - если вы правильно ответили с 1 по 3 (3 балла)
«2» – если вы правильно ответили на 1 вопрос (1 балл)

## Slide 14: Марка и диаметр присадочного материала
Марка присадочной проволоки выбирается в зависимости от марки металла
Марки металла | Марки проволоки
Углеродистая сталь | Углеродистая проволока
- Обыкновенного качества: ВСт2пс,ВСт3пс, Ст4Гпс…. - Качественные стали: 08, 10, 20, 30,40….. | -Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА -Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА

## Slide 15: Марка и диаметр присадочного материала
Выбор диаметра сварочной проволоки зависит от способа сварки

## Slide 16: Мощность сварочного пламени

## Slide 17: Положение мундштука горелки

## Slide 18: Ответы на задания проекта
№ Бригады | Диаметр (dп) и марка сварочной проволоки | Угол наклона мундштука горелки | Мощность пламени (№ наконечника мундштука горелки), вид пламени
1 бригада | dп=2 Св-08 или Св-08А или Св-08АА или Св-08ГА | 30 | 2 или 3 нормальное
2 бригада | dп=2,5 Св -08 или Св-08А или Св-08АА или Св-08ГА | 40 или 50 | 4 нормальное
3 бригада | dп=2 Св-08А или Св-08АА или Св-08ГА | 40 | 3 или 4 нормальное
4 бригада | dп=2.5 Св-08А или Св-08АА или Св-08ГА | 30 или40 | 3 нормальное

## Slide 19
Домашнее задание:
- Записать опорный конспект и добавить недостающие элементы.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Заполнить сравнительную таблицу «Режимы ручной дуговой и газовой сварки».
Режим ручной дуговой сварки | Режим газовой сварки

## Slide 20
Опорный конспект
Марки металла | Марки проволоки
Углеродистая сталь | Углеродистая проволока
- Обыкновенного качества: Ст2пс,Ст3пс, Ст4Гпс - Качественные стали: 08, 10, 20, 30,40…..60Г. | Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА