| акет технологической карты учебного занятия в соответствии с ФГОС СПО |
| --- |
| Автор-разработчик | Липнягова Елена Михайловна |
| Специальность | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично - механизированной сварки (наплав |
| Учебный цикл | Профессиональная подготовка |
| УД/МДК | МДК 05.01 Техника и технология газовой сварки (наплавки) |
| Междисциплинарные связи | МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений ОП.03 Основы материаловедения, ОУД.03 Математика, ОУД.04 Химия |
| Цели учебного занятия | Обучающие | Развивающие | Воспитательные |
|  | Сформировать у студентов знания о выборе параметров режима газовой сварки: мощности и вида пламени, положения горелки и присадочной проволоки, определение диаметра и марки присадочной проволоки | - способствовать развитию логического мышления, памяти, внимательности, наблюдательности; - способствовать развитию умения правильно обобщить данные и сделать вывод; - способствовать развитию навыкам самостоятельной работы и их последующем применением на производственной практике. | - стремиться к воспитанию культуры восприятия учебного материала и организации учебной деятельности в ходе урока, - стремиться к формированию уважения к избранной профессии, - стремиться к воспитанию взаимопомощи, чувства такта, отзывчивости, ответственности. |
| Формирование компетенции | Общие компетенции | Профессиональные компетенции |
|  | ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | ПК 5.1. | Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. |
|  | ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | ПК 5.2. | Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |
|  | ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |  |
|  | ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством |  |
| Требования к результатам освоения УД/МДК | Умения для освоения | Знания для усвоения |
|  | владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва | технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва |
| Наименование и № темы | Тема 1.1 Режимы газовой сварки | Кол-во часов |
|  |  | ___1__ час |
| Уровень освоения | 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение кейс - заданий) |
| Тип учебного занятия | Учебное занятие по изучению и первичному закреплению нового материала и способов деятельности |
| Виды занятий | Комбинированный урок |
| Место проведения учебного занятия | Кабинет № 2-05 «Теоретических основ сварки и резки металлов» |
| Формы организации учебного занятия | Групповая Фронтальная |
| Ресурсы учебного занятия | Материально-техническое оснащение | Основная литература | Дополнительная литература | Электронно-информационные ресурсы |
|  | 1. Проектор 2 .Интерактивная доска 3. Компьютер 4. Сварочное оборудование 5. Сварочная проволока (образцы) 5. Дефекты сварных швов (образцы) 6. Карточки - задания (кейсы) | Овчинников В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник - М.: Академия, 2014. | 1.Сварка и резка металлов [Текст] / под ред. Казакова Ю.В. - М.: Академия, 2010. 2. Н. А. Юхин «Пособие сварщика». Изд. «Соуэло» - 2006. | 1.Контроль (электронный учебник «Технология сварки»), разделы: - сварочная проволока, - сварочное пламя. 2. Эл. презентация «Режимы газовой сварки». |
| Формы и методы контроля, оценки результата изучения темы учебного занятия | Контроль преподавателя, самоконтроль ( эл. учебник) – повторение и обобщение пройденного материала Самостоятельная работа по решению кейс – заданий в группах с использованием листа самооценки |
| Задание для внеаудиторной самостоятельной работы | Задание не предусмотрено |
| Домашнее задание | Записи в конспекте рабочей тетради. Овчинников В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник - М.: Академия, 2014 (с.116-121). Составить сравнительную таблицу «Режимы дуговой и газовой сварки» |

| Этапы и хронология учебного занятия |
| --- |
| Этапы | Время | Содержание | Дополнения, примечания |
|  |  | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающегося |  |
| Подготовительный | 5 | Сегодня наш урок проходит на производственном предприятии и разделен на 4 бригады. Проверяет готовность обучающихся к занятию. Проблема урока: Какие параметры входят в режим газовой сварки? Как правильно выбрать параметры режима газовой сварки для образования качественного сварного шва? Озвучивает тему и цель занятия. | Предварительно группа разделена на 4 бригады. Записывают в рабочую тетрадь тему занятия. |  |
| Основной | 35 |  |  |  |
| 2.1 Повторение и обобщение пройденного материала. Актуализация опорных знаний | 10 | Знакомит с листом самооценки | Знакомятся с листом самооценки | Лежит на столе бригады |
|  |  | Проводит связь с ранее изученным материалом. Организует коллективную проверку. Задает контрольные вопросы. | Отвечают на вопросы преподавателя |  |
|  |  | 1. Какое оборудование используется для газовой сварки ( эл. презентация «Режимы газовой сварки»)? | Просматривают презентацию и отвечают на вопросы преподавателя. Заполняют лист самооценки. | Показывается сварочное оборудование для газовой сварки. |
|  |  | 2. Назовите основные способы газовой сварки и дайте характеристику каждому способу. ( эл. презентация «Режимы газовой сварки»). | Просматривают презентацию, отвечают на вопросы преподавателя. Заполняют лист самооценки. |  |
|  |  | 3. Марки сварочной проволоки (контрольные задания – электронный учебник «Технология сварки»). | Студенты каждой бригады по очереди комментируют и отвечают на вопросы преподавателя. Заполняют лист самооценки. | Показываются марки сварочной проволоки |
|  |  | 4. Сварочное пламя (контрольные задания – электронный учебник «Технология сварки»). | Студенты каждой бригады по очереди комментируют и отвечают на вопросы преподавателя. Заполняют лист самооценки. | Сварочное пламя контроль1 |
|  |  | Назовите виды дефектов, которые образуются при нарушении режима сварки. | Просматривают презентацию, отвечают на вопросы преподавателя. Заполняют лист самооценки. | Показываются образцы с дефектами |
| Получение новых знаний | 15 | Объяснение новой темы: Понятие «Режим газовой сварки» Определение основных показателей режима газовой сварки: - Мощность и вид сварочного пламени - Марка и диаметр сварочной проволоки - Угол наклона мундштука горелки | Записывают в конспект |  |
|  |  | Пример «кейс – задания» Задание: Необходимо выполнить сварку ящика для хранения мелких деталей из углеродистой стали обыкновенного качества Ст3пс толщиной металла 4 мм. Выберите режим сварки: 1.Марку сварочной проволоки 2. Диаметр сварочной проволоки 3. Мощность и вид пламени 4. Угол наклона мундштука горелки Решение: 1. Марка сварочной проволоки – Св - 08А 2. Диаметр сварочной проволоки – 2 мм 3. Мощность и вид пламени – наконечник №3, вид пламени – нормальное 4. Угол наклона мундштука горелки – 400 | Используют слайд презентации «Подсказка» Решение «кейс – задания» записывают в конспект |  |
| Закрепление изучаемого материала. (самостоятельная работа в бригадах) | 8 | Организует самостоятельную работу в бригадах. Выдает «кейс – задание» по бригадам (Дидактические материалы см. ПРИЛОЖЕНИЕ) | Решают «кейс-задание» в бригадах и записывают в конспект |  |
|  | 2 | Организует самопроверку | Проверяют ответы по эл. презентации «Режимы газовой сварки» |  |
| Заключительный Обобщение изученного материала | 5 | Подведение итогов, выдача домашнего задания. | Приглашается по одному человеку из бригады для заполнения интеллект – карты на доске. Записывают в конспект «интеллект – карту» Домашнее задание см. Презентацию |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дидактические материалы

МДК 05.01   Технология  газовой сварки (наплавки)

по теме: «Режимы газовой сварки»

Кейс – задание для бригады № 1

Необходимо выполнить сварку ящика для  мусора из пластин углеродистой стали обыкновенного качества марки  Ст2пс  толщиной 1 мм.

Выберите  режим сварки:

1. Марку сварочной проволоки

2. Диаметр сварочной проволоки

3. Мощность и вид пламени

4. Угол наклона мундштука горелки

Воспользуйтесь справочными сведениями Н. А. Юхин «Пособие сварщика» с.43, с.46-47, рабочей тетрадью, эл. презентацией.

Кейс - задание для бригады № 2

Необходимо произвести сварку регистра отопления из качественной  углеродистой стали  марки 20сп  с толщиной стенки трубы 2 мм.

Выберите режим сварки:

1. Марку сварочной проволоки

2. Диаметр сварочной проволоки

3. Мощность и вид пламени

4. Угол наклона мундштука горелки

Воспользуйтесь справочными сведениями Н. А. Юхин «Пособие сварщика» с.43, с.46-47, рабочей тетрадью, эл. презентацией.

Кейс – задание для бригады № 3

Необходимо произвести сварку мангала из пластин углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс толщиной 3 мм.

Выберите режим сварки:

1. Марку сварочной проволоки

2. Диаметр сварочной проволоки

3. Мощность и вид пламени

4. Угол наклона мундштука горелки

Воспользуйтесь справочными сведениями Н. А. Юхин «Пособие сварщика» с.43, с.46-47, рабочей тетрадью, эл. презентацией.

Кейс - задание для бригады № 4

Необходимо выполнить сварку решетки на окно из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс, где средняя толщина металлического проката (арматурные стержни, уголок) составляет 5 мм.

Выберите режим сварки:

1. Марку сварочной проволоки

2. Диаметр сварочной проволоки

3. Мощность и вид пламени

4. Угол наклона мундштука горелки

Воспользуйтесь справочными сведениями Н. А. Юхин «Пособие сварщика» с.43, с.46-47, рабочей тетрадью, эл. презентацией.

Лист самооценки

За правильный ответ – 1 балл

| № п/п | Этапы урока | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечислите оборудование поста для газовой сварки (макс. 12 баллов) |  |
| 2 | Дайте характеристику основным способам газовой сварки (макс.4 балла) |  |
| 3 | Марки сварочной проволоки (контрольные задания – электронный учебник) - макс. 1 балл |  |
| 4 | Виды газового пламени (контрольные задания – электронный учебник) - макс. 1 балл |  |
| 5 | Назовите виды дефектов, которые образуются при нарушении режима сварки (макс. 5 баллов) |  |
| 6 | Решение кейс – задания – (макс. 4 балла) |  |
| 7 | Заполнение интеллект – карты – (макс. 1 балл) |  |

Максимальное количество баллов – 28 баллов

5» - если вы набрали 24-28 баллов

«4» - если вы набрали 18-23 балла

«3» - если вы набрали 10-17 баллов

«2» – если вы набрали меньше 9 баллов